ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

新型墙体材料生产企业试验室管理规范

（征求意见稿）

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　术语和定义	1

2.1　新型墙体材料生产企业	1

2.2　企业试验室	1

2.3　试验人员	1

2.4　质量管理体系	1

2.5　质量管理体系文件	1

2.6　检定	1

2.7　校准	1

2.8　期间核查	2

2.9　作业指导书	2

2.10　原始记录	2

2.11　比对	2

3　基本规定	2

4　试验室能力	2

4.1　人员	2

4.2　试验设备	3

4.3　试验场所	3

4.4　档案管理	4

5　检验管理	4

5.1　一般规定	4

5.2　样品管理	5

5.3　试验操作	5

5.4　原始记录	5

6　质量管理	5

6.1　一般规定	5

6.2　检验控制	6

6.3　合格控制	6

7　综合评价	7

附录A（规范性附录）　检验项目、取样数量及频次	8

附录B（规范性附录）　试验室检测设备清单	15

附录C（规范性附录）　新墙材生产企业试验室评价细则	22

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定编制。

本标准由江苏省新型墙体材料协会提出并归口。

本标准主要起草单位：江苏省新型墙体材料协会、江苏省墙体材料改革办公室、南京金墙建筑节能检测有限公司、南通联泷建筑材料有限公司。

本标准主要起草人：龚祖平、管正标、娄康 、许迎春、钱瑞、汤苏平  。

新型墙体材料生产企业试验室管理规范

范围

本标准适用于江苏省行政区域内从事新型墙体材料产品生产企业试验室质量技术管理活动。

本标准适用于在本省行政区域内所有申请获得本省新型墙体材料产品确认的生产企业。企业试验室的质量技术管理除应执行本标准外，还应符合国家、行业及地方有关标准、规范、规程及管理规定的要求。

术语和定义

新型墙体材料生产企业

新型墙体材料生产企业是指生产符合国家产业政策和省产业导向，以非粘土为主要原料生产的，有利于节约土地和资源综合利用，有利于环境保护和改善建筑功能的，用于建筑物墙体的建材产品的企业。

企业试验室

接受企业法定代表人授权，从事本企业的原材料、产品的质量检验工作的企业内部质量控制部门。

试验人员

经省级主管机构或其委托的有关机构的专业培训考核，从事企业试验室试验技术管理和试验操作人员的总称。

质量管理体系

为实施质量管理，实现和达到质量方针和质量目标，以最好、最实际的方式来指导试验室的工作人员、设备及信息的协调活动，把影响检测质量的所有要素综合在一起进行有效的连续的控制的一套合理的管理机制。

质量管理体系文件

描述质量体系的一整套文件，一般包括：质量手册、程序文件、作业指导书、产品质量标准、检测技术规范与标准方法、质量计划、质量记录、检测报告等。质量管理体系文件一般划分为三个或四个层次，试验室可根据自身的检测工作需要和习惯加以规定。

检定

由法制计量部门或法定授权组织按照检定规程，通过实验提供证明来确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动。

校准

在规定条件下为确定计量仪器或测量系统的示值，或实物量具或标准物质所代表的值，与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。校准结果可用以评定计量仪器、测量系统或实物量具的示值误差，或给任何标尺上的标记赋值。

期间核查

为保持对设备校准状态的可信度，在两次检定（或校准）之间试验室应根据仪器的性能和使用情况，在规定的时间间隔内，使用相应的核查方法对仪器进行的核查。

作业指导书

指为保证检测过程的质量而制订的具体的作业活动程序，为开展纯技术性质量活动提供指导的最基础的文件，是质量体系程序文件的支持性文件。

原始记录

记载检测活动所采集的数据和相关信息，并能再现检测过程的记录。

比对

按照预先规定的条件，由两个或多个比对对象对相同或类似被测物品进行校准/检测的组织、实施和评价。

基本规定

企业试验室应执行国家和地方现行的有关法律法规和技术标准，承担本企业内部的检验工作。

试验室所在的企业应是一个能够承担法律责任的独立法人。

企业试验室的检验能力应满足企业产品质量控制的要求，试验项目应不少于本规范附录A中规定的检验项目。

试验室应实行试验室主任负责制并独立运行，试验室主任应具有相应资格并经企业法定代表人签署的文件任命，明确其职责和权力。

试验室应建立健全质量管理体系，结合企业实际，制定切实可行的质量管理体系文件，并确保有效运行。

试验室的质量体系应覆盖其职责范围的所有场所。质量管理体系文件应包括试验室质量管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。

质量管理体系文件应保证传达至有关人员，并被其获取、理解和执行。

试验室应对试验样品取样的代表性、规范性、真实性负责，并负责试（检）验结果的真实性、准确性。

试验室的检验工作不应受企业内有利益冲突的采购、生产、营销等部门干预。

试验室能力

人员

试验室必须配备专职人员，最低配置不得少于2人，具有相关专业中专（或相当于中专）以上文化水平程度，人员相对稳定，并能满足企业质量管理和检验工作的需要。

试验室的管理和检验人员必须经过专业培训，并取得省级主管机构或其委托机构颁发的岗位培训合格证书方可上岗。

试验室主任应具备三年以上新墙材生产经验，熟悉相关标准、规章和制度，了解生产工艺，有一定的管理经验。检验人员应掌握相应产品标准、控制项目、指标范围、检验方法和检验仪器设备的操作。

试验室应制定人员的年度培训计划并安排落实，试验室的管理和检验人员应参加相关部门组织的继续再教育，进行业务培训与考核，并建立人员学习、培训档案。

试验室应建立技术人员档案，包括人员身份、职称、学历、上岗、继续教育培训、任命，以及个人履历、人员聘用合同等信息。

试验设备

试验室所需设备仪器齐全，按附表B要求配置所需仪器设备，仪器设备规格、数量、性能应满足规定的技术要求。根据新型墙体材料产品的国家或行业标准及产品检验标准的最新修订情况，及时更换和增加检验室的仪器设备。

试验室的检验仪器设备应按规定时间检定（或校准），并具有检定（或校准）有效周期内的检定（或校准）合格证书。检验仪器设备应有包含使用状态、检定日期及有效期等明显的检定（或校准）标识。

当出现下列特殊情况时，应对仪器设备进行检定（或校准）：

仪器设备首次使用前；

可能对检验结果产生影响的维修、改造或移动后；

使用过载后；

停用后再次投入使用。

当出现下列状况时，仪器设备不得继续使用，并粘贴停用标识：

- 当仪器设备出现影响检验结果等问题时；

- 当仪器设备出现显示不清晰或按键不灵敏等故障时；

- 当仪器设备不符合现行国家或行业标准规定的要求时。

对大型的、复杂的、精密的试验设备应编制操作规程，并指定人员按操作规程使用。

对于使用频次高或易产生漂移的仪器设备，在检定或校准周期内，宜对其进行期间核查，并做好记录。

试验仪器设备应有维护保养计划，按计划进行保养，并做好记录。

试验室应建立仪器设备管理档案，档案内容包括仪器设备名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证书、检定（校准）证书和使用维护记录等。

试验场所

试验室应具备与试验项目相适应的场所，且满足试验工作和试验人员身心健康的要求。

试验区应与办公区分开，各功能区应有明显标识，无关人员（物品）不得进（放）入试验室。

试验室应按功能设置独立分区，各功能区应满足试验设备布局和试验流程合理的要求，企业试验室功能区应符合表1规定。

企业试验室功能区

| 序号 | 企业类别 | 应设置功能区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烧结制品类 | 物检室、分析室、养护室、留样室、资料室 |
| 2 | 蒸压加气混凝土类 | 物检室、分析室、留样室、资料室 |
| 3 | 混凝土砌块（砖）类 | 物检室、留样室、资料室 |
| 4 | 蒸压粉煤灰（灰砂）砖类 | 物检室、分析室、留样室、资料室 |
| 5 | 轻质隔墙条板类 | 物检室、留样室、资料室 |
| 6 | 石膏砌块类 | 物检室、分析室、留样室、资料室 |

试验室的环境条件应符合国家现行有关标准的要求，对环境有温湿度要求的场所应配备相应的监控设备，并做好相关记录。

试验室应有安全作业措施和安全应急预案，确保人员、设备和被检测样品的安全。

档案管理

试验室应做好质量技术文件的档案管理工作，保证档案资料的可追溯性。

试验室档案资料应包括：

a)  国家、地区、部门有关产品质量检验工作的政策和法规；

b)  与试验检测工作有关的标准、规范、规程及技术书籍、资料，细则和方法；

c)  质量管理体系文件及运行记录；

d)  试验人员台账和档案；

e)  试验仪器设备台账和档案；

f)  企业生产用原材料、产品及生产过程检 (试)验资料；

g)  其它技术质量资料。

试验室档案应登记、编目、标识、编号，登记立卷。

试验室应保证使用的标准规范和体系文件现行有效。

原始数据、试验报告保存期为五年，台账应长期保存。

档案的存档应以书面资料为准，同时保存的资料室应符合保存要求，以防止资料霉变、虫蛀、损坏、丢失等。电子档案的保存应有防止信息丢失或被篡改的可靠措施。

检验管理

一般规定

试验室应采用现行有效的国家、行业、地方标准进行检验，对于非标方法应通过质量技术监督局的标准备案后方可采用。

当有必要时，试验室应编制检测方法、仪器设备使用、样品制备和处置等作业指导书。

试验室在检测设备首次启用、试（检）验项目增设及标准更新时，应对人员技能、试验设备、环境条件等进行符合性确认，合格后方可实施。

试验室在进行原（燃）材料、半成品、成品检验时，为满足产品质量控制和出厂检验要求，应按附录A中规定的主要检测参数进行检验。

试验原始记录、产品分析报告、产品质量证明文件及试验台帐等试验资料应完整、真实，具有可追溯性。

样品管理

原（燃）材料、半成品、成品的样品抽取方法应符合现行技术标准及生产质量控制要求，以保证样品的真实性、代表性、有效性和完整性。

原（燃）材料、半成品、成品的样品的抽样频次及数量，应按附录A规定的要求的进行抽取。

样品在抽取时应具有清晰的、不易脱落的唯一性标识，标识应包括样品名称及编号、抽样地点、抽样人、抽样时间等信息。

对于产品标准明确要求和企业自身需求需留置的样品，应按标准规定的程序、环境、数量和要求进行留置。留样存放时间应符合国家及江苏省有关要求，无明确规定时宜保存3个月。

试验室相关人员在样品的取样、制样及转接、留置过程中，应有统一、可靠的样品标识系统，以确保样品在整个检验过程中不发生混淆。

试验操作

试验人员在试验开始前应作好以下工作：

a)  确认试样的试验项目、试验依据；

b)  对试样的数量、编号、状态及标识等进行核对，并与试验编号相对应；

c)  对试验设备进行核查，确认其符合试验要求且正常，同时将其调至预备开启状态；

d)  将试验环境调至其试验规定要求状态，并核查试验所需的其它相应配置符合要求。

试验人员在试验中应按现行有效的产品标准和作业指导书进行操作，并及时、详细、真实、规范地填写原始记录。

试验完成后应按相关规定对已检试样进行留置和处理，并及时做好试验环境及设备的清洁保养工作。

原始记录

试验原始记录应有固定的格式，并包含足够的信息，应包括以下内容：

a)  样品名称及试验编号；

b)  样品编号、规格型号、来源及状态，取样地点及时间；

c)  试验项目及依据；

d)  试验环境监测数据，主要仪器设备名称、编号及运行状况；

e)  试验测试数据、计算及其它需注明内容；

f)  试验日期；

g)  检验人员、复核人员的签名。

原始记录应使用钢笔、签字笔及时填写或检验仪器即时打印，当用检验仪器打印时应采用可长期保存的纸张打印。原始记录应做到数据准确、字迹清晰、信息完整，不得追忆、涂改。

原始记录笔误需要更正时，应由原记录人在笔误处“划改”更正，“划改”后原数据清晰可辨，并在“划改”处签名。

质量管理

一般规定

试验室应建立行之有效的质量管理体系，并制定与本企业宗旨相适应的质量方针和质量目标。

试验室应结合实际情况，依据企业质量管理体系文件要求编制试验室质量控制文件，并建立包含表2所列各项管理制度。

试验室管理制度

| 序号 | 管理制度内容 |
| --- | --- |
| 1 | 试验质量管理制度 |
| 2 | 人员培训考核制度 |
| 3 | 仪器设备管理制度 |
| 4 | 场所及环境管理制度 |
| 5 | 档案管理制度 |
| 6 | 样品管理制度 |
| 7 | 原始记录管理制度 |
| 8 | 安全管理制度 |
| 9 | 试验异常及事故处理制度 |
| 10 | 试验监督制度 |

试验室应建立试验监督制度，并对试验关键过程、新上岗人员、新标准方法等进行重点监督，以保证试验工作质量。

试验室每年应开展不少于一次的人员、设备、方法或样品间的内部比对，以保证检验数据的准确性。

检验控制

试验室应按照产品标准和企业内控质量指标的要求，制定原（燃）料、半成品、成品的企业内控质量控制指标。

试验室应按照产品标准和本规范的要求，对原（燃）料、半成品、成品进行检验。

试验室应根据检验结果建立检测数据档案，及时采集各工序质量数据，掌握质量动态，并进行分析和研究，用于指导生产，以保证生产全过程处于受控状态。

批量生产产品试验数据应按月统计，报送试验室主任。试验室主任应对所统计数据进行分析，编制产品质量分析报告，便于对生产质量动态跟踪，确保生产质量稳定。

合格控制

原材料进场后必须按照现行标准要求，按批取样复验，坚持“先检验，后使用”的原则，不得使用未经检验或检验不合格原材料。

出厂产品应按产品标准和检验结果进行产品合格确认，由试验室出具产品合格证。试验室具有独立行使不合格产品出厂的权力。

所包含信息应满足相应产品标准规定要求，应包括以下内容：

a)  合格证名称及编号；

b)  生产方、需求方名称；

c)  工程名称；

d)  产品执行标准及明确标记；

e)  产品出厂批号及数量，生产日期及出厂日期；

f)  产品性能检验结果及原始记录编号；

g)  产品的说明和商标等；

h)  试验人、签发人签名。

综合评价

综合评价应包括分项评价和总体评价。

总体评价是指对试验室进行监督检查结果的综合评判，按照附录表C.1要求得出结论，满分为100分，分三个等级：

- 优秀：无否决项目、整改项目，综合评判分值在90分及以上；

- 合格：无否决项目，综合评判分值在60分及以上；

- 不合格：有否决项目，综合评判分值在60分及以下。

分项评价包括人力资源要求、试验室管理、检验管理及质量管理，按照按照附录表C.1分项评判。

（规范性附录）
检验项目、取样数量及频次

表A.1  烧结制品类检验项目、取样数量及频次

| 检验种类 | 检验项目 | 取样方法 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原燃材料检验 | 粉煤灰（用作燃料） | （1）发热量△ | 任意取5个样块，每个样块至少50g。 | 每批1次 |
|  | 煤矸石（用作原料） | （1）粉碎后细度 | 随机抽取不少于10份，总份量多于4L。 |  |
|  |  | （2）含水率△ | 随机抽取代表性试样，破碎并缩分至约200g，密封保存待测。 |  |
|  |  | （3）发热量 | 在随机抽取的试样中称取粒度小于0.2mm的干燥试样0.9～1.1g的样品。 |  |
|  | 页岩及江湖淤泥、建筑渣土 | （1）颗粒组成△ | 随机抽取不少于10份，总份量多于4L。 | 半年或原（燃）料发生变化时检验 |
|  |  | （2）塑性指数 | 取0.5g筛下干燥土样200g。 |  |
| 半成品检验 | （1）泥坯外观质量及尺寸△ | 随机抽取50块检验外观质量，并在合格的泥坯中检验20块尺寸。 | 每天1次 |
|  | （2）湿坯含水率△ | 随机抽取代表性试样，破碎并缩分至约200g，密封保存待测。 |  |
|  | （3）干燥焙烧收缩率△ | 随机抽取3块泥坯 | 半年或原（燃）料发生变化时检验 |
|  | （4）干坯含水率△ | 随机抽取代表性试样，破碎并缩分至约200g，密封保存待测。 | 每天1次 |
|  | （5）坯体发热量 | 在随机抽取的试样中称取粒度小于0.2mm的干燥试样0.9～1.1g的样品。 | 每班1次 |
| 成品出厂检验 | （1）尺寸偏差和外观质量 | 随机抽取50块检验外观质量，并在合格的产品中检验20块尺寸。 | 3.5-15万块为一批，不足3.5万块按一批次计。 |
|  | （2）强度等级 | 在外观质量合格的产品抽取10块 |  |
|  | （3）密度等级 | 在外观质量合格的产品抽取3块 |  |
|  | （4）孔型孔结构、孔洞率 | 在外观质量合格的产品抽取3块 |  |
| 打△项目为选做项。 |

表A.2蒸压加气混凝土砌块类检验项目、取样数量及频次

| 检验种类 | 检验项目 | 取样方法 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原燃材料检验 | 硅质原料 （含粉煤灰） | （1）细度△ | 在料堆上铲除50mm表层后，从不同部位随机抽取12份样，每份至少2Kg，混合后缩分到6Kg的试样。 （粉煤灰：随机抽取15份，每份试样0.5Kg，混合拌匀，按四分法缩分至少试验量2倍的试样。） | 每批1次 |
|  |  | （2）化学成份△ |  |  |
|  | 石灰 | （1）有效钙含量 | 铲除堆场表层100mm后，随机选取12个取样点，取样点应均匀分布在堆场对角线或四分线上，每份不少于2Kg，经过破碎并过20mm圆孔筛后，取样总量不少于24Kg，最后装入干燥、密闭、防潮的容器中。 | 每批1次 |
|  |  | （2）细度 |  |  |
|  |  | （3）消化温度和消化时间 |  |  |
|  |  | （4）氧化镁含量△ |  |  |
|  | 石膏 | （1）细度△ | 随机抽取10袋，每袋抽取约2Kg，总共不少于20Kg。 | 每批1次 |
|  |  | （2）CaO和SO3含量 |  |  |
|  | 铝粉（膏） | （1）覆盖面积 （2）活性铝含量 （3）细度 （4）硬脂酸含量 （5）水份散性 （6）固体分 （7）发气率 （8）固体分中活性铝 | 无需取样 | 参考供方产品报告 |
|  | 水泥 | （1）化学指标 （2）凝结时间 （3）安定性 （4）强度 | 在每一编号内用水泥取样器随机抽取，每1/10编号5min内连续取样至少6Kg。 | 参考供方产品报告，必要时送检。 |
| 成品出厂检验 | （1）外观质量 | 随机抽取50块检验外观质量和尺寸偏差 | 以1万块为一批次，不足1万块亦为一批次。 |
|  | （2）尺寸偏差 |  |  |
|  | （3）立方体抗压强度 | 在外观质量和尺寸偏差合格的产品中随机抽取6块砌块制作试件 |  |
|  | （4）干密度 |  |  |
| 打△项目为选做项。 |

表A.3 混凝土砌块（砖）类检验项目、取样数量及频次

| 检验种类 | 检验项目 | 取样方法 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 检 验 | 砂或碎屑 | （1）粒径≤4.75mm△ （2）细度模数△ （3）含泥量△ | 铲除料堆表层，从不同的部位随机抽取大致等量8份试样，组成一组样品，颗粒级配和含泥量每份至少4.4Kg。 | 每批1次 |
|  | 碎石（卵石） | （1）粒径≤9.5mm△ | 铲除料堆表层，从不同的部位随机抽取大致等量15份试样，组成至少31.5Kg的样品。 | 每批1次 |
|  | 水泥 | （1）化学指标 （2）凝结时间 （3）安定性 （4）强度 | 在每一编号内用水泥取样器随机抽取，每1/10编号5min内连续取样至少6Kg。 | 参考供方产品报告，必要时送检。 |
| 半成品检验 | （1）缺棱掉角△ | 随机抽取砌块32块（砖50块）检验外观质量和尺寸偏差 | 每批1次 |
|  | （2）外观尺寸△ |  |  |
| 成 品 出 厂 检 验 | 混凝土砌块 | （1）外观质量 | 随机抽取32块检验外观质量和尺寸偏差 | 以3万块为一批次，不足3万块亦为一批次。 |
|  |  | （2）尺寸偏差 |  |  |
|  |  | （3）强度等级 | 从外观质量和尺寸偏差合格的样品中随机抽取，H/B≥0.6取5块，H/B＜0.6取10块。 |  |
|  |  | （4）最小壁肋厚度 | 从外观质量和尺寸偏差合格的样品中随机抽取3块。 |  |
|  | 非承重混凝土砖 | （1）外观质量 | 随机抽取50块检验外观质量和尺寸偏差 | 以10万块为一批次，不足10万块亦为一批次。 |
|  |  | （2）尺寸偏差 |  |  |
|  |  | （3）强度等级 | 从外观质量和尺寸偏差合格的样品中随机抽取，H/B≥0.6取5块，H/B＜0.6取10块。 |  |
|  |  | （4）密度等级 | 从外观质量和尺寸偏差合格的样品中随机抽取5块。 |  |
|  |  | （5）相对含水率 | 从外观质量和尺寸偏差合格的样品中随机抽取3块。 |  |
| 注：打△项目为选做项。 |

表A.4 蒸压粉煤灰（灰砂）砖类检验项目、取样数量及频次

| 检验种类 | 检验项目 | 取样方法 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 检 验 | 蒸压灰砂多孔 砖 | 生石灰 | （1）有效钙含量 （2）磨细度 （3）消化温度和消化时间 （4）氧化镁含量△ | 铲除堆场表层100mm后，随机选取12个取样点，取样点应均匀分布在堆场对角线或四分线上，每份不少于2Kg，经过破碎并过20mm圆孔筛后，取样总量不少于24Kg，最后装入干燥、密闭、防潮的容器中。 | 每批1次 |
|  |  | 砂、碎屑 | （1）细度模数△ （2）SiO2含量△ | 在料堆上铲除50mm表层后，从不同部位随机抽取12份样，每份至少2Kg，混合后缩分到6Kg的试样。 | 每批1次 |
|  |  | 工业废渣 | （1）颗粒级配△ | 铲除料堆表层，从不同的部位随机抽取大致等量15份试样，组成至少19Kg的样品。 | 每批1次 |
|  | 蒸压粉煤灰砖 | 粉煤灰 | （1）SiO2△ （2）烧失量 （3）细度△ | 随机抽取15份，每份试样0.5Kg，混合拌匀，按四分法缩分至少试验量2倍的试样。 | 每批1次 |
|  |  | 生石灰 | （1）有效钙含量 （2）细度 （3）消化温度和消化时间 （4）氧化镁含量△ | 铲除堆场表层100mm后，随机选取12个取样点，取样点应均匀分布在堆场对角线或四分线上，每份不少于2Kg，经过破碎并过20mm圆孔筛后，取样总量不少于24Kg，最后装入干燥、密闭、防潮的容器中。 | 每批1次 |
|  |  | 工业废渣 | （1）细度 | 铲除料堆表层，从不同的部位随机抽取大致等量15份试样，组成至少19Kg的样品。 | 每批1次 |
|  |  | 石膏 | （1）细度△ （2）CaO和SO3含量 | 随机抽取10袋，每袋抽取约2Kg，总共不少于20Kg。 | 每批1次 |
|  |  | 集料 | （1）颗粒级配△ | 铲除料堆表层，从不同的部位随机抽取大致等量15份试样，组成至少19Kg的样品。 | 每批1次 |
| 半成品检验 | （1）砖坯外观质量、尺寸偏差△ | 随机抽取50块检验外观质量和尺寸偏差（蒸压灰砂多孔砖尺寸偏差检验数量为20块） | 每班1次 |
| 成品出厂检验 | 蒸压灰砂多孔砖 | （1）外观质量 | 随机抽取50块检验外观质量 | 10万块为一批，不足10万块按一批次计。 |
|  |  | （2）尺寸允许偏差 | 从外观质量合格的样品中随机抽取20块 |  |
|  |  | （3）孔洞率 | 从外观质量合格的样品中随机抽取5块 |  |
|  |  | （4）强度等级 | 从外观质量合格的样品中随机抽取10块 |  |
|  | 蒸压粉煤灰砖 | （1）外观质量 | 随机抽取50块检验外观质量和尺寸偏差 |  |
|  |  | （2）尺寸偏差 |  |  |
|  |  | （3）强度等级 | 从外观质量和尺寸偏差合格的样品中随机抽取20块 |  |
| 注：打△项目为选做项。 |

表A.5 轻质隔墙条板类检验项目、取样数量及频次

| 检验种类 | 检验项目 | 取样方法 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 检 验 | 砂、炉渣 | （1）细度模数△ | 铲除料堆表层，从不同的部位随机抽取大致等量8份试样，组成一组样品，颗粒级配和含泥量每份至少4.4Kg。 | 每批1次 |
|  | 粉煤灰 | （1）细度△ | 从10个以上不同部位抽取等量样品，总量至少3Kg。 | 每批1次 |
|  | 水泥 | （1）化学指标 （2）凝结时间 （3）安定性 （4）强度 | 在每一编号内用水泥取样器随机抽取，每1/10编号5min内连续取样至少6Kg。 | 参考供方产品报告，必要时送检。 |
| 成品出厂检验 | （1）外观质量 | 根据产品批量及具体产品标准规定，按GB2828中二次抽样方法抽取规定数量的样品。 | 3.5万块为一批，不足3.5万块按一批次计。 |
|  | （2）尺寸偏差 |  |  |
|  | （3）面密度 | 在外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取规定数量的样品。 |  |
|  | （4）抗弯荷载 |  |  |
|  | （5）含水率 |  |  |
| 注：打△项目为选做项。 |

表A.6 石膏砌块类检验项目、取样数量及频次

| 检验种类 | 检验项目 | 取样方法 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 检 验 | 石膏 | （1）细度△ （2）SO3含量 | 随机抽取10袋，每袋抽取约2Kg，总共不少于20Kg。 | 每批1次 |
|  | 外加剂 | 根据外加剂的作用选择检测项目 | 根据产品标准和检验项目抽取规定数量的样品。 | 可参考供方产品报告 |
| 成品出厂检验 | （1）外观质量 | 普通石膏砌块每批随机抽取3块组成一组样品，防潮石膏砌块抽取6块为一组样品。 | 2000块为一批次，不足2000块时也按一批计。 |
|  | （2）尺寸偏差 |  |  |
|  | （3）孔与孔之间和孔与板面之间最小壁厚 |  |  |
|  | （4）平整度 |  |  |
|  | （5）表观密度 |  |  |
| 注：打△项目为选做项。 |

（规范性附录）
试验室检测设备清单

表B.1  烧结制品类试验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 精度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机* | 2000kN | 1% |  |
| 2 | 振动台* | 1000mm*1000mm |  | 检测砖抗压强度用 |
| 3 | 搅拌机* | 20L |  | 检测砖抗压强度用 |
| 4 | 全自动量热仪* |  | 0.20% |  |
| 5 | 分析天平* | 200g | 0.1mg |  |
| 6 | 天平 | 1000g | 1g |  |
| 7 | 天平 | 200g | 0.01g |  |
| 8 | 台秤 | 5Kg | 5g |  |
| 9 | 塑限仪 |  |  |  |
| 10 | 恒温干燥箱* | 0～200℃ |  |  |
| 11 | 制样粉碎机 | 200 g |  |  |
| 12 | 标准筛 | 0.080～5.0 mm |  | 筛筒直径300mm |
| 13 | 砖用卡尺 |  | 0.5mm |  |
| 14 | 钢直尺 | 300mm | 1.0mm |  |
| 15 | 收缩仪△ |  | 0.01mm |  |
| 16 | 马弗炉* △ | 1200℃ |  |  |
| 注：带“*”的设备为应编制操作规程的设备；带“△”的设备为可选设备。 |

表B.2  蒸压加气混凝土砌块类试验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 精度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机* | 100kN | 1％ |  |
| 2 | 石灰消化速度测定仪 |  |  |  |
| 3 | 分析天平* | 200g | 0.1mg |  |
| 4 | 天平 | 200g | 0.1g |  |
| 5 | 天平 | 2000g | 1g |  |
| 6 | 钢直尺 | 300mm | 0.5mm |  |
| 7 | 钢直尺 | 1000mm | 1mm |  |
| 8 | 游标卡尺 | 300mm | 0.02mm |  |
| 9 | 标准筛△ | 0.080～5.0 mm |  | 测定硅质原料细度用 |
| 10 | 标准筛△ | 0.1/0.2/0.4/0.8mm |  | 测定石膏细度用 |
| 11 | 标准筛 | 0.2mm/90μm |  | 测定石灰细度用 |
| 12 | 试验筛 | 0.08mm |  |  |
| 13 | 恒温干燥箱* | 0～200℃ |  |  |
| 14 | 马弗炉* | 1200℃ |  |  |
| 15 | 制样粉碎机 | 200 g |  |  |
| 16 | 温度计 | 0～100℃ | 1℃ |  |
| 17 | 温度计 | 0～200℃ | 1℃ |  |
| 18 | 秒表 |  | 1s |  |
| 注：带“*”的设备为应编制操作规程的设备；带“△”的设备为可选设备。 |

表B.3  混凝土砌块（砖）类试验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 精度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机* | 3000kN | 1% |  |
| 2 | 恒温干燥箱* | 0～200℃ |  |  |
| 3 | 标准筛△ | 150μm～9.50mm |  | 测定砂细度模数用 |
| 4 | 方孔筛△ | 75μm/1.18mm |  | 测定砂含泥量用 |
| 5 | 方孔筛△ | 9.50mm |  | 测定石子粒径用 |
| 6 | 天平 | 1000g | 0.1g |  |
| 7 | 台秤 | 5Kg | 5g |  |
| 8 | 砖用卡尺 |  | 0.5mm |  |
| 9 | 钢直尺 | 600mm | 1.0mm |  |
| 10 | 钢直尺 | 300mm | 1.0mm |  |
| 注：带“*”的设备为应编制操作规程的设备；带“△”的设备为可选设备。 |

表B.4  蒸压粉煤灰（灰砂）砖类试验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 精度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机* | 3000kN | 1％ |  |
| 2 | 振动台* | 1000mm*1000mm |  | 检测砖抗压强度用 |
| 3 | 搅拌机* | 20L |  | 检测砖抗压强度用 |
| 4 | 恒温干燥箱* | 0～200℃ |  |  |
| 5 | 砖用卡尺 |  | 0.5mm |  |
| 6 | 钢直尺 | 300mm | 1.0mm |  |
| 7 | 钢直尺 | 600mm | 1.0mm |  |
| 8 | 分析天平* | 200g | 0.1mg |  |
| 9 | 天平 | 1000g | 1g |  |
| 10 | 天平 | 200g | 0.01g |  |
| 11 | 天平 | 200g | 0.1g |  |
| 12 | 台秤 | 5Kg | 5g |  |
| 13 | 台秤△ | 10Kg | 1g |  |
| 14 | 负压筛析仪* △ | 4000～6000Pa |  | 测定粉煤灰细度用 |
| 15 | 标准筛△ | 3.36～31.5 mm |  | 测定工业废渣、集料颗粒级配用 |
| 16 | 标准筛△ | 0.080～5.0 mm |  | 测定砂细度模数用 |
| 17 | 标准筛△ | 0.1/0.2/0.4/0.8mm |  | 测定石膏细度用 |
| 18 | 试验筛 | 0.2mm/90μm |  | 测定石灰细度用 |
| 19 | 试验筛△ | 0.045mm/0.080mm |  | 测定粉煤灰细度用 |
| 20 | 马弗炉* | 1200℃ |  |  |
| 21 | 制样粉碎机 | 200 g |  |  |
| 22 | 石灰消化速度测定仪 |  |  |  |
| 注：带“*”的设备为应编制操作规程的设备；带“△”的设备为可选设备。 |

表B.5  轻质隔墙条板类试验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 精度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温干燥箱* | 0～200℃ |  |  |
| 2 | 负压筛析仪* △ | 4000～6000Pa |  | 测定粉煤灰细度用 |
| 3 | 试验筛△ | 0.045mm |  | 测定粉煤灰细度用 |
| 4 | 标准筛△ | 0.080～5.0 mm |  | 测定砂细度模数用 |
| 5 | 天平 | 1000g | 1g |  |
| 6 | 天平 | 200g | 0.01g |  |
| 7 | 台秤 | 5Kg | 5g |  |
| 8 | 磅秤 | 500Kg | 0.5Kg |  |
| 9 | 游标卡尺 | 300mm | 0.02mm |  |
| 10 | 外卡钳 | 150mm | 0.01mm |  |
| 11 | 壁厚卡尺 | 0～25 mm | 0.01mm |  |
| 12 | 塞尺 | 0～100mm | 0.02mm～1.00mm |  |
| 13 | 钢卷尺 | 5000mm | 1mm |  |
| 14 | 钢直尺 | 500mm | 1.0mm |  |
| 15 | 钢直尺 | 300mm | 0.5mm |  |
| 注：带“*”的设备为应编制操作规程的设备；带“△”的设备为可选设备。 |

表B.6  石膏砌块类试验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 精度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温干燥箱* | 0～200℃ |  |  |
| 2 | 分析天平* | 200g | 0.1mg |  |
| 3 | 天平 | 200g | 0.1g |  |
| 4 | 磅秤 | 100kg | 50g |  |
| 5 | 标准筛△ | 0.1/0.2/0.4/0.8mm |  | 测定石膏细度用 |
| 6 | 马弗炉* | 1200℃ |  |  |
| 7 | 游标卡尺 | 300mm | 0.02mm |  |
| 8 | 钢直尺 | 300mm | 1.0mm |  |
| 9 | 钢卷尺 | 5000mm | 1mm |  |
| 10 | 塞尺 | 0～100mm | 0.02mm～1.00mm |  |
| 注：带“*”的设备为应编制操作规程的设备；带“△”的设备为可选设备。 |

（资料型附录）
新墙材生产企业试验室评价细则

## 新墙材生产企业试验室

评价细则

企  业  名  称：

企业生产地址：

新墙材生产企业试验室评分标准

|  | 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价方法 | 评价得分 | 评价记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人力资源要求（23分） | 1.1 | 试验室负责人 | 符合本规范4.1.3要求。 即应具备三年以上新墙材生产经验，熟悉相关标准、制度，了解生产工艺，有一定的管理经验。 | 1.无三年以上新墙材生产经验扣2分 2.不熟悉相关标准、制度，无管理经验扣分2分 3.不熟悉岗位职责扣3分 |  |  |
|  | 1.2 | 检验专职人员 | 符合本规范4.1.1要求。 试验室必须配备专职人员，最低配置不得少于2人，具有相关专业中专（或相当于中专）以上文化水平程度，应掌握产品标准、检验规定等专业技术知识并熟练掌握检验技能。 | 1.专职人员少于两人扣2分 2.没有相关专业中专以上文化水平扣2分 3.不熟悉产品标准和检验要求等相关的专业技术知识的扣3分 |  |  |
|  | 1.3 | 人员培训 | 符合本规范4.1.2要求 | 未得省级主管机构或其委托机构颁发的岗位培训合格证书扣3分 |  |  |
|  | 1.4 | 档案建立 | 符合本规范4.1.4、4.1.5要求。 制定人员年度培训计划，建立人员学习、培训档案以及人员技术档案。 | 无学习、培训档案扣2分 无技术人员档案扣2分 档案内容不全面扣2分 |  |  |
| 二、试验室管理（32分） | 2.1 | 仪器设备 | 符合本规范4.2.1要求，按照附表A要求配置说许仪器设备 | 设备仪器不齐全扣每项扣1分，共8分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2.2 | 设备检定 | 符合本规范4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.7要求。 企业的检验、计量设备应在检定有效期内使用，按照规定经计量部门定期检定或校准，并有证书或有效标贴。 | 每发现一台设备无有效周期内检定合格证书扣2分，共8分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2.3 | 档案及管理 | 符合本规范4.2.8、4.4要求。 试验室应做好质量技术文件的档案管理工作，保证档案资料的可追溯性。 | 1.无原始记录或原始记录信息不正确的、无试验报告、检验台账的扣3分。 2.不符合试验室档案要求（4.4.2）的，每项扣1分，共7分 |  |  |
|  | 2.4 | 环境与功能区 | 符合本规范4.3要求。 | 1.环境不符合国家现行有关标准的扣3分 2.未设置功能区的扣3分 |  |  |
| 三、检验管理（21分） | 3.1 | 一般规定 | 符合本规范5.1要求。 | 不符5.1.1-5.1.5要求的每项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 3.2 | 样品管理 | 符合本规范5.2要求。 应制定样品管理制度，并按制度对新墙材样品进行区域划分、标识、流转、贮存、留存及处置。 | 1.样品抽取方法不符合现行技术标准及生产质量控制要求扣2分 2.样品无清晰的、不易脱落的唯一性标识2分 3.样品未按要求时间留存扣2分 |  |  |
|  | 3.3 | 原始记录 | 符合本规范5.4要求。 | 1.无原始记录扣3分 2.原始记录不符合要求每项扣1分，共7分 |  |  |
| 四、质量管理（24分） | 4.1 | 质量管理体系、制度 | 符合3.5-3.7，6.1.1、6.1.2、6.1.3要求。 建立行之有效的质量管理体系，依据质量管理体系文件编制试验室质量控制文件，规定各有关部门、人员的质量管理职责、权限和相互关系，建立管理制度。 | 参阅资料：质量手册或管理文件。 1、未制定质量体系文件（或质量管理制度）的扣2分； 2、未规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系的扣1分。 3、本规范6.1.2所列各项管理制度，少一项扣0.5分，共4分，扣完为止 |  |  |
|  | 4.2 | 检验控制 | 符合本规范6.2要求。 | 无检测数据档案扣2分 |  |  |
|  | 4.3 | 合格控制 | 原材料 | 符合本规范6.3.1要求。 | 不符合现行标准扣2分 使用未经检验或检验不合格的原材料扣3分 |  |  |
|  | 4.4 |  | 出厂产品 | 符合本规范6.3.2、6.3.3要求。 . | 1.无合格证扣2分 2.合格信息不满足相应产品标准（6.6.3）要求每条扣1分，共8分。 |  |  |

_____________

_________

___________