ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

T

团体标准

T XX/ XXXXX—XXXX

预拌砂浆用外加剂

（征求意见稿）

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省新型墙体材料协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1　预拌砂浆　ready-mixed　mortar	1

3.2　干混砂浆dry-mixed　mortar	1

3.3　湿拌砂浆wet-mixed　mortar	2

3.4　基准砂浆reference　mortar	2

3.5　受检砂浆tested　mortar	2

3.6　外加剂additive	2

4　要求	2

4.1　匀质性指标	2

4.2　受检砂浆性能指标	2

5　试验方法	3

5.1　匀质性试验	3

5.2　受检砂浆性能试验	3

6　检测规则	7

6.1　取样及编号	7

6.2　试样及留样	7

6.3　检验分类	7

6.4　判定规则	8

6.5　复验	8

7　包装、运输、出厂及贮存	8

7.1　包装、运输	8

7.2　出厂	8

7.3　产品合格证和使用说明书	8

7.4　贮存	9

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定编制。

本标准主要起草单位：江苏省新型墙体材料协会、江苏省散装水泥办公室、江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

本标准主要起草人：张亚挺、王祥、李天艳、李岩、汤苏平

预拌砂浆用外加剂

范围

本标准规定了预拌砂浆外加剂的定义、术语、要求、试验方法、检验规则，以及产品的包装、运输、出厂及贮存。

本标准适用于预拌砂浆用外加剂。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8076《混凝土外加剂》

GB/T 8077《混凝土外加剂匀质性试验方法》

GB/T 14684《建筑用砂》

JGJ 63《混凝土拌合用水标准》

JGJ/T 70《建筑砂浆基本性能试验方法》

JG/T 3033《试验用砂浆搅拌机》

术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

预拌砂浆 ready-mixed mortar

由符合一定技术条件的专业生产厂生产的干混砂浆或湿拌砂浆。

干混砂浆dry-mixed mortar

经干燥筛分处理的骨料与水泥基胶凝材料以及根据性能确定的其他组分，按一定比例在专业生产厂混合而成，在使用地点按规定比例加水或配套液体拌合使用的干混拌合物。也称为干拌砂浆

湿拌砂浆wet-mixed mortar

水泥基胶凝材料、细骨料、外加剂和水以及根据性能确定的其他组分，按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后，采用搅拌运输车运至使用地点，放入专用容器储存，并在规定时间内使用完毕的湿拌拌合物。

基准砂浆reference mortar

按照本标准规定的试验条件配制的不掺外加剂的砂浆。

受检砂浆tested mortar

按照本标准规定的试验条件配制的掺外加剂的砂浆。

外加剂additive

改善砂浆和易性、凝结时间、防水性能、抗渗性能、抗冻性能、粘结及抗裂等性能的材料。

要求

匀质性指标

预拌砂浆用外加剂的匀质性应符合表1的要求。

表1 外加剂的匀质性指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含固量/% | S＞25%时，应控制在0.95 S～1.05 S； S≤25%时，应控制在0.90 S～1.10 S； |
| 2 | 含水率/% | 对固体外加剂，不大于2.0 |
| 3 | 总碱量/% | 不大于2.0 |
| 4 | 硫酸钠含量/% | 不大于2.0 |
| 5 | 氯离子含量/% | 不大于1.0 |
| 6 | pH值 | 应在生产厂控制范围内 |
| 7 | 细度 | 应在生产厂控制范围内 |
| 注: 表中的S为含固量的生产厂控制值。 |

受检砂浆性能指标

受检砂浆性能指标应符合表2的要求。

表2 受检砂浆性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2h稠度损失率 | % | ≤30 |
| 2 | *凝结时间差 | 干混砂浆 | min | -60~+240 |
|  |  | 湿拌砂浆 | min | 0~+360 |
| 3 | 保水率比 | % | ≥110 |
| 4 | 抗压强度比 | 7d | % | ≥80 |
|  |  | 28d | % | ≥80 |
| 5 | 密度 | kg/m3 | ＞1800 |
| 6 | 28d收缩率比 | % | ≤105 |
| 7 | 拉伸粘结强度比 | % | ≥105 |
| 8 | 含气量 | % | ≤15 |
| 9 | 抗冻性 | 抗压强度损失率 | % | ≤25 |
|  |  | 质量损失率 |  | ≤5 |
| 注：1.*凝结时间有特殊要求的按供需双方协商确定具体验收指标。 2.*凝结时间差性能指标中的“-”号表示提前，“+”号表示延缓。 |

试验方法

匀质性试验

表1中外加剂的匀质性指标按GB/T 8077的有关规定进行检验。

受检砂浆性能试验

材料

5.2.1.1 水泥应符合GB8076的规定。

5.2.1.2 砂应符合GB/T 14684中对于中砂的规定。

5.2.1.3 水应符合JGJ 63的规定。

试验环境

试验环境温度应符合JGJ/T 70的要求，试验用原材料应在JGJ/T 70规定的环境中保持或调节至少24h。

配合比

5.2.3.1 基准砂浆的胶砂比为1:4，用水量应使砂浆稠度控制在70mm~80mm。

5.2.3.2 受检砂浆的胶砂比为1:4，外加剂用量为厂家推荐掺量（以占砂浆的质量比），应使用外掺法加入，用水量应使砂浆稠度控制在70mm~80mm。

搅拌

5.2.4.1砂浆拌合应采用符合JG/T3033规定的砂浆搅拌设备。

5.2.4.2 基准砂浆的搅拌：应将水泥和砂干拌30s，混合均匀后加水。自加水计时，搅拌180s。

5.2.4.3 受检砂浆的搅拌：先将水泥和砂干拌30s，混合均匀后，将水倒入干混料中继续搅拌180s。液体外加剂建议与拌合水一同加入，粉体外加剂建议与水泥一同加入。

养护

砂浆养护条件应符合JGJ/T 70的要求。

砂浆性能试验

5.2.6.1  2h稠度损失率

砂浆稠度的测定按照JGJ/T 70的规定进行。

2h稠度损失率以3批试验结果的算术平均值表示。若3批试验结果的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过15%，将最大值与最小值一并舍去，取中间值作为该组试验的2h稠度损失率；若最大值和最小值与中间值之差均超过15%时，应重新试验。

稠度损失率计算公式如下，结果精确至0.1%。

S=（S0-S2h）/ S0×100

式中，S为2h稠度损失率（%），S0为砂浆初始稠度（mm），S2h为2h时测试的砂浆稠度（mm）。

5.2.6.2  凝结时间差

凝结时间的测定按照JGJ/T 70的规定进行。

凝结时间以每批试验结果的算术平均值作为该砂浆的凝结时间值，结果精确至1min，两次试验结果的误差大于30min时，应重新测定。

凝结时间差计算公式如下：

Δt=t1-t2

式中，Δt为凝结时间差（min），t1为受检砂浆凝结时间（min），t2为基准砂浆凝结时间（min）。

5.2.6.3  保水率比

保水率的测定按照JGJ/T 70的规定进行。

保水率以3批试验结果的算术平均值表示，结果精确至0.1%。若3批试验结果的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过5%，将最大值与最小值一并舍去，取中间值作为该组试验的保水率；若最大值和最小值与中间值之差均超过5%时，应重新试验。

保水率比计算公式如下，结果精确至1%。

Φ1=W1/W2×100

式中, Φ1为保水率比（%），W1为受检砂浆保水率（%），W2为基准砂浆保水率（%）。

5.2.6.4  抗压强度比

抗压强度的测定按照JGJ/T 70的规定进行。

各龄期抗压强度以1批试验结果的算术平均值表示，结果精确至0.1MPa。若3批试验结果的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过15%，将最大值与最小值一并舍去，取中间值作为该龄期的抗压强度；若最大值和最小值与中间值之差均超过15%时，应重新试验。

抗压强度比计算公式如下，结果精确至1%。

Φ2=f1/f2×100

式中, Φ2为抗压强度比（%），f 1为受检砂浆抗压强度（MPa），f 2为基准砂浆抗压强度（MPa）。

5.2.6.5  表观密度

表观密度的测定按照JGJ/T 70的规定进行。取两次试验结果的算术平均值作为测定值，精确至10kg/m3。

5.2.6.6  28d收缩率比

28d收缩率的测定按照JGJ/T 70的规定进行。

取三个试件的算术平均值作为作为收缩率，当一个值与平均值偏差大于20%时，应剔除；当有两个值超过20%时，应重新试验。

28d收缩率比计算公式如下，结果精确至1%。

Φ3=ε1/ε2×100

式中, Φ3为28d收缩率比（%），ε1为受检砂浆28d收缩率（%），ε2为基准砂浆28d收缩率（%）。

5.2.6.7  拉伸粘结强度比

拉伸粘结强度的测定按照JGJ/T 70的规定进行。

取10个试件测值的算术平均值作为拉伸粘结强度的试验结果，。当单个试件的强度值与平均值之差大于20%时，应逐次舍弃偏差最大的试验值，直至各试验值与平均值之差不超过20%；当10个试件中有效数据不少于6个时，取有效数据平均值作为试验结果，当10个试件中有效数据不足6个时，应重新试验。

拉伸粘结强度比计算公式如下，结果精确至1%。

Φ4= fat1/ fat 2×100

式中, Φ4为拉伸粘结强度比（%），fat1为受检砂浆拉伸粘结强度（MPa），fat 2为基准砂浆拉伸粘结强度（MPa）。

5.2.6.8含气量

含气量的测定按照JGJ/T 70的规定进行。

含气量以3批试验结果的算术平均值表示，结果精确至0.1%。若3批试验结果的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过15%，将最大值与最小值一并舍去，取中间值作为该组试验的含气量；若最大值和最小值之差均超过15%时，应重新试验。

5.2.6.9 抗冻性

抗冻性的测定按照JGJ/T 70的规定进行。

分别以冻融循环后3块试件抗压强度和质量的算术平均值作为强度损失和质量损失的计算值。

强度损失率计算公式如下，结果精确至1%。

Δfm=（fm1-fm2）/ fm1×100

式中， Δfm为冻融循环后砂浆试件的强度损失率（%），fm1为对比试件抗压强度平均值（MPa），fm2为冻融循环后的3块试件抗压强度算术平均值（MPa）。

质量损失率计算公式如下，结果精确至1%。

Δmm=（mm1-mm2）/ mm1×100

式中， Δmm为冻融循环后砂浆试件的质量损失率（%），mm1为冻融循环试验前的试件质量（g），mm2为冻融循环前的试件质量（g）。

5.2.6.10 砂浆试验项目及数量应符合表3的规定。

表3 砂浆试验项目及所需数量

| 试验项目 | 砂浆类别 | 试验项目及所需数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 砂浆拌合批数 | 每批取样数量 | 受检砂浆总取样数目 | 基准砂浆取样数目 |
| 稠度 | 新拌砂浆 | 3批 | 2个 | 6个 |  |
| 保水率 | 新拌砂浆 | 3批 | 2个 | 6个 | 6个 |
| 表观密度 | 新拌砂浆 | 1批 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 凝结时间差 | 新拌砂浆 | 1批 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 含气量 | 新拌砂浆 | 3批 | 1个 | 3个 |  |
| 抗压强度比 | 硬化砂浆 | 1批 | 12个 | 12个 | 12个 |
| 拉伸粘结强度比 | 硬化砂浆 | 2批 | 10块 | 10块 | 10块 |
| 收缩率比 | 硬化砂浆 | 1批 | 3条 | 3条 | 3条 |
| 抗冻性 | 硬化砂浆 | 1批 | 6个 | 6个 |  |

检测规则

取样及编号

试样分点样和混合样。点样是在一次生产的产品中所取试样，混合样是三个或更多的点样等量均匀混合而取得的试样。

生产厂应根据产量和生产设备条件，将产品分批编号。掺量大于5%的外加剂，每200t为一批号；掺量小于5%并大于1%的外加剂，每100t为一批号；掺量小于1%并大于0.05%的外加剂，每50t为一批号；掺量小于0.05%的外加剂，每10t为一批号。不足一个批号的应按一个批号计。同一编号的产品必须混合均匀。

每一编号取样量不少于试验所需数量的2.5倍。

取样地点可于生产厂或使用现场。必要时，取样应由供需双方及供需双方同意的其他方面的代表参加。

试样及留样

每一编号取得的试样应充分混匀，分为两等份，一份按本标准4.1和4.2规定的项目进行试验。另一份应密封保存6个月，以备有疑问时提交国家指定的检验机关进行复验或仲裁。

检验分类

出厂检验:每编号外加剂应按本标准表1中的项目和表2中1-2项的项目进行检验。

型式检验:型式检验项目包括本标准4.1和4.2的全部性能指标。有下列情况之一者，应进行型式检验。

新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;

正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时;

正常生产时，一年至少进行一次检验;

产品长期停产后，恢复生产时;

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;

国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

判定规则

产品经检验，符合规定检验项目指标的，则判定为合格品。若有不合格项，允许加倍重做一次。第二次复检合格的，则判定该产品为合格品;第二次复检仍不合格的，则判定该产品为不合格品。

复验

复验应采用封存样。如使用单位要求现场取样，应事先在供货合同中规定，并在生产和使用单位人员及第三方人员在场的情况下于现场取混合样。复验应按照型式检验项目进行检验。

包装、运输、出厂及贮存

包装、运输

粉状外加剂应采用有塑料袋衬里的包装袋，每袋净重5kg~25kg，也可采用供需双方协商的包装。液体外加剂采用塑料桶、金属桶包装或槽车运输。产品装卸时应避免散落或渗漏。

包装袋或容器上均应在明显位置注明一下内容：商标、净重或体积（包括含量或浓度）、生产厂名、生产日期及保质期。

出厂

凡有下列情况之一者，不得出厂：不合格品、技术文件不全（产品说明书、合格证、检验报告）、包装不符、质量不足、产品变质，以及超过有效期限。

产品合格证和使用说明书

产品合格证

7.3.1.1产品合格证应包括下列内容：

a)  产品名称、标准编号、批号；

b)  生产企业名称、地址；

c)  产品规格；

d)  生产日期、质量保证期；

e)  检验部门印章、检验人员代号。

7.3.1.2产品合格证应于产品交付时提供。

使用说明书

7.3.2.1使用说明书是交付产品的组成部分。

7.3.2.2使用说明书应包括下列主要内容：

a)  产品性状（必须包括匀质性指标）及使用范围；

b)  产品特点及使用方法；

c)  产品主要成分；

d)  使用环境条件；

e)  使用方法；

f)  材料贮存方式；

成品保护措施；

验收标准；

安全及其他注意事项。

贮存

外加剂应存放在专用仓库或固定的场所妥善保管，并便于识别、检查和提货。

_________________________________